		보 도 자 료 “소비자 주권 시대를 열어가는 국민의 기관”				페이스북 @kcanews
						인스타그램 @kca.go.kr
이 자료는 9월 30일(목) 조간부터 사용 [방송·인터넷 매체는 9월 29일(수) 낮 12시]
배포일	2021년 9월 29일(수) (총 14쪽)		담당부서	시험검사국 섬유고분자팀
			담 당 자	한은주 팀 장 (043-880-5891) 박용희 부연구위원 (043-880-5892)

등산화의 기능성과 내구성, 제품에 따라 차이 있어

‘등산화(트레킹화)’에 관한 가격·품질 비교정보는 ‘소비자24(www.consumer.go.kr)’ 내 ‘비교공감’란을 통해 소비자에게 제공될 예정임.

안전하고 편안한 산행에 필수 장비인 등산화(트레킹화)는 미끄럼 저항, 충격 흡수 등의 기능성과 튼튼한 정도인 내구성이 중요하다. 현재 다양한 브랜드에서 기능성과 내구성을 강조한 등산화를 판매하고 있지만, 이에 대한 품질 및 안전성 정보는 부족한 실정이다.

이에 한국소비자원(원장 장덕진)은 소비자에게 객관적인 상품 선택정보를 제공하기 위해 등산화 7개 제품*을 대상으로 기능성, 내구성, 안전성 등을 시험·평가했다.

* ‘네파(포르테 고어텍스)’, ‘노스페이스(다이나믹 10 보아 고어텍스)‘, ‘밀레(벨로시렙터)‘, ‘블랙야크(343 D GTX)‘, ‘아이더(퀀텀 인피니티 에보)‘, ‘컬럼비아(그랜드 캐년 아웃드라이 보아)’, ‘케이투(렙터)’

시험 결과, 안전성과 표시 사항은 모든 제품이 관련기준*에 적합했다. 충격흡수·추진력은 모든 제품이 우수했지만 미끄러지지 않는 정도, 발바닥의 압력, 겉창의 내마모성 등은 제품별로 성능에 차이가 있었다.

* 안전기준준수 부속서1 가정용 섬유제품(국가기술표준원고시 제2021-136호)

□ 미끄러지지 않는 정도와 착용 시 발바닥이 받는 압력은 제품에 따라 차이 있어 (세부내용, 7페이지)

ㅇ (미끄럼 저항) ‘노스페이스(다이나믹 10 보아 고어텍스)‘, ‘밀레(벨로시렙터)‘, ‘블랙야크(343 D GTX)‘, ‘아이더(퀀텀 인피니티 에보)‘ 등 4개 제품이 다른 제품에 비해 쉽게 미끄러지지 않아 상대적으로 우수했다.

ㅇ (발바닥 압력) ‘밀레(벨로시렙터)‘, ‘블랙야크(343 D GTX)‘ 등 2개 제품이 다른 제품에 비해 보행 시 발바닥에 전달되는 압력이 낮아 착화감이 상대적으로 우수했다.

ㅇ (충격흡수·추진력) 걸을 때 신발이 충격을 감소시키는 정도인 충격흡수와 걷는 방향으로 밀어주는 추진력은 모든 제품이 우수했다.

ㅇ (방수성) 비나 눈이 신발 내부로 새어 들어오는 정도를 시험한 결과, 모든 제품의 신발 내부가 물에 젖지 않아 방수 성능에 이상이 없었다.

□ 겉창(바닥창)의 내마모성은 4개 제품이 상대적으로 우수(세부내용, 8페이지)

ㅇ (겉창 내마모성) 반복 착용에 의해 겉창(바닥창)이 닳지 않는 정도를 평가한 결과, ‘네파(포르테 고어텍스)’, ‘노스페이스(다이나믹 10 보아 고어텍스)’, ‘컬럼비아(그랜드 캐년 아웃드라이 보아)’, ‘케이투(렙터)’ 등 4개 제품이 다른 제품에 비해 겉창이 쉽게 닳지 않아 상대적으로 우수했다.

ㅇ (갑피·안감 내마모성) 신발의 겉감(갑피)과 안감의 닳지 않는 정도를 시험한 결과에서는 모든 제품이 한국소비자원의 권장품질기준*을 충족했다.

* 한국소비자원이 자체적으로 제정·운영하는 섬유제품 품질기준(이하 권장기준)

ㅇ (내굴곡성) 신발의 접히는 부위의 튼튼한 정도를 내굴곡성 시험을 통해 확인한 결과, 모든 제품이 권장기준을 충족했다.

ㅇ (다이얼 끈 강도) 다이얼 끈의 강도는 끈의 종류와 두께에 따라 차이가 있었고, 섬유 끈이 나일론·금속 끈에 비해 상대적으로 높았다.

□ 색상의 변화는 모든 제품이 이상 없어(세부내용, 10페이지)

ㅇ 착용 시 양말 등에 색이 묻어나는 정도인 마찰견뢰도와 신발이 물에 닿았을 때 신발 색이 변하는지를 시험한 결과, 모든 제품이 이상이 없었다.

□ 안전성과 표시사항은 모든 제품이 관련 기준에 적합했고, 시험대상 7개 중 5개 제품은 재활용 원료나 재생지를 사용(세부내용, 10페이지)

ㅇ ｢전기용품 및 생활용품 안전관리법｣에 따라 유해물질 함유 여부와 표시 사항을 확인한 결과, 전 제품이 관련 기준에 적합했다.

ㅇ 제품과 포장 등에 사용한 소재와 원료의 특성을 통해 자원 순환적 측면에서 환경성을 확인한 결과, 5개 제품*이 리사이클 폴리에스터 등 재활용 원료나 재생지 등을 사용하고 있었다.

* ‘네파(포르테 고어텍스)’, ‘노스페이스(다이나믹 10 보아 고어텍스)‘, ‘블랙야크(343 D GTX)‘, ‘아이더(퀀텀 인피니티 에보)‘, ‘케이투(렙터)’

⇒ (업체 회신) 아이더, 케이투 2개 업체는 재활용 원료, 포장지 등에 재생지 사용 계획을 검토하고 있음을 회신함.

ㅇ 동일한 치수(270mm)의 제품이라도 발둘레는 최대 10mm, 발넓이는 최대 6mm로 제품에 따라 차이가 있었으며, 시험대상 7개 제품의 무게는 최소 358g ~ 최대 500g으로 나타났다.

⇒ (업체 회신) 블랙야크, 아이더, 케이투 3개 업체는 발넓이, 발둘레 등의 치수정보 표시계획을 검토하고 있음을 회신함.

한국소비자원은 소비자의 합리적인 소비활동을 지원하기 위해 아웃도어 제품에 대한 안전·품질·환경성에 대한 비교 정보를 지속적으로 제공할 예정이다.

<붙임> 1. 등산화(트레킹화) 주요 시험· 평가 결과
2. 등산화(트레킹화) 종합결과표
3. 등산화(트레킹화) 선택 및 취급 시 주의 사항

	위 자료를 인용하여 보도할 경우에는 출처를 표기하여 주시기 바랍니다. www.kca.go.kr

< 붙임 1 > 등산화(트레킹화) 주요 시험·평가 결과

1		시험대상 제품

□ 등산화(트레킹화·하이킹화) 7개 제품을 선정

ㅇ 소비자 설문조사를 통해 선정된 구입 경험 상위 아웃도어 브랜드 중 ① 2021년 출시되고, ② 방수 기능을 가진 발목을 덮지 않는 등산화  (트레킹화·하이킹화) 제품 중 ③ 주 소재가 섬유이고 다이얼형 끈고정 장치를 사용한 ④ 해당 브랜드에서 가장 저렴한 등산화 7개 제품 선정

※ 최근 1년 이내 등산화를 구입하여 사용한 경험이 있는 소비자 500명을 대상으로 실시한 설문조사(2021.2.) 결과를 바탕으로 브랜드 선정

[ 시험대상 제품 ]
브랜드명*	모델명	스타일넘버	색상	가격(원)**
네파	포르테 고어텍스	7H17623	BLACK	239,000
노스페이스	다이나믹 10 보아 고어텍스	NS95M02A	BLACK	209,000
밀레	벨로시렙터	MVQSB406	CHARCOAL	228,000
블랙야크	343 D GTX	ABYSHX1917A	BLACK	229,000
아이더	퀀텀 인피니티 에보	DUS21G31	BLACK	249,000
컬럼비아	그랜드 캐년 아웃드라이 보아	C25YM0725	BROWN	169,000
케이투	렙터	KUS21G20	NAVY	259,000
* 브랜드 순서는 ‘가나다’ 순 ** 제품 또는 매장에 표시된 가격으로, 구입가격은 구입 시기 및 장소별로 다를 수 있음.

2		시험 항목 및 내용

□ 소비자 설문조사와 전문가위원회 검토를 거쳐 시험·평가 항목과 방법을 결정

ㅇ 최근 1년 이내에 등산화를 구입해 사용한 경험이 있는 소비자를 대상으로 실시한 설문조사 결과를 바탕으로 중요 품질 항목 및 불만사항을 분석해 시험항목에 반영함.

[ 시험·평가 항목 및 방법 ]
시험항목		시험 방법	평가기준
기능성	미끄럼 저항	생체역학적 성능평가 (소비자 30명 대상)	상대평가
	발바닥 압력
	충격흡수·추진력
	방수성	일반시험법	결과표시
내구성	다이얼 끈 강도	일반시험법
	내마모성(겉창)	SPS-KIFLT-T-006 : 2018	상대평가
	내마모성(갑피·안감)	KS M ISO 17704 : 2005	한국소비자원 섬유제품 권장품질기준 한국소비자원이 자체적으로 제정·운영하는 섬유제품 권장품질기준
	내굴곡성	SPS-KIFLT-T-002 : 2017
색상변화	마찰견뢰도	GB/T 2882-2007
	물침지	일반시험법
안전성 및 표시사항, 환경성	표시사항	일반시험법	가정용 섬유제품 (안전기준준수 부속서1)
	폼알데하이드	KS K ISO 14184-1 : 2009
	아릴아민	KS K 0147 : 2015
	유기주석화합물	KS K 0737 : 2014
	다이메틸푸마레이트	안전기준 부속서1 5.6
	환경성	자료 검증·확인	결과표시
제품 특성	무게	일반시험법
	치수

3		종합 평가(요약)

미끄럼 저항, 내마모성 등 기능성과 내구성에서 제품 별로 차이 있어

ㅇ 네파 ‘포르테 고어텍스(7H17623)’는 미끄럼 저항과 발바닥 압력이 상대적으로 ‘양호‘했고, 충격흡수·추진력과 겉창 내마모성이 ‘상대적으로 우수‘했음. 방수성과 내굴곡성, 갑피·안감의 내마모성은 모두 이상이 없었음. 포장지로 재생지 종이상자를 사용하였고, 무게는 358g, 가격은 239,000원임.

ㅇ 노스페이스 ‘다이나믹 10 보아 고어텍스(NS95M02A)’는 미끄럼 저항과 충격흡수·추진력이 ‘상대적으로 우수‘했고, 발바닥 압력이 상대적으로 ‘양호‘했음. 방수성과 내굴곡성, 갑피·안감의 내마모성은 모두 이상이 없었음. 겉창 내마모성은 ‘상대적으로 우수‘했고, 포장 상자 대신에 다회용 신발가방을 제공하였음. 무게는 430g, 가격은 209,000원임.

ㅇ 밀레 ‘벨로시렙터(MVQSB406)’는 미끄럼 저항, 충격흡수·추진력과 발바닥 압력이 ‘상대적으로 우수‘했고, 겉창 내마모성은 상대적으로 ‘양호‘했음. 방수성과 내굴곡성, 갑피·안감의 내마모성은 모두 이상이 없었음. 무게는 500g이고, 가격은 228,000원임.

ㅇ 블랙야크 ‘343 D GTX(ABYSHX1917A)’는 미끄럼 저항과 충격흡수·추진력, 발바닥 압력이 ‘상대적으로 우수‘했고, 겉창 내마모성이 상대적으로 ‘양호‘했음. 방수성과 내굴곡성, 갑피·안감의 내마모성은 모두 이상이 없었음. 리사이클 폴리에스터 원료와 재생지 속지(보형지)를 사용하였으며, 무게는 408g, 가격은 229,000원임.

※  제품별 치수 정보는 12페이지를 참조.

4		시험·평가 결과

기능성

가

□  등산화가 쉽게 미끄러지지 않는 정도인 미끄럼 저항은 4개 제품이 ‘상대적으로 우수‘함.

ㅇ 건조한 대리석과 젖은 대리석 바닥에서 등산화가 쉽게 미끄러지지 않는 정도를 시험한 결과, ‘노스페이스(다이나믹 10 보아 고어텍스)‘, ‘밀레(벨로시렙터)‘, ‘블랙야크(343 D GTX)‘, ‘아이더(퀀텀 인피니티 에보)‘ 등 4개 제품이 ‘상대적으로 우수‘함.

□  신발을 신었을 때 발바닥이 받는 압력을 평가한 결과, 2개 제품이 다른 제품에 비해 발바닥 압력이 낮아 착화감이 ‘상대적으로 우수‘함.

ㅇ 걸을 때 발바닥이 받는 압력이 낮을수록 착화감이 좋음. 발바닥이 받는 최대 평균압력을 측정한 결과, ‘밀레(벨로시렙터)‘, ‘블랙야크(343 D GTX)‘ 등 2개 제품이 ‘상대적으로 우수‘함.

□  걸을 때 신발이 바닥에서의 충격력을 감소시키는 정도인 충격흡수와 걷는 방향으로 밀어주는 추진력은 모든 제품이 우수함.

ㅇ 일반적으로 걸을 때 몸무게 70kg 성인의 맨발이 받게 되는 최대 충격력은 체중의 2배 수준인 1,400N으로, 시험대상 제품의 후족부 평균 충격량은 최대 충격력의 약 60% 수준까지 경감시켜 전 제품 우수한 것으로 나타남.

[ 착용 시험 예시 ]

□  비나 눈 등으로 인해 신발을 신은 발이 물에 젖지 않는지 방수성을 평가한 결과, 시험대상 모두 방수 성능이 우수 함.

[ 기능성 시험 결과 ]
브랜드	모델명 (스타일넘버)	미끄럼 저항	발바닥 압력	충격흡수· 추진력	방수성
네파	포르테 고어텍스 (7H17623)	★★	★★	★★★	○
노스페이스	다이나믹 10 보아 고어텍스 (NS95M02A)	★★★	★★	★★★	○
밀레	벨로시렙터 (MVQSB406)	★★★	★★★	★★★	○
블랙야크	343 D GTX (ABYSHX1917A)	★★★	★★★	★★★	○
아이더	퀀텀 인피니티 에보 (DUS21G31)	★★★	★★	★★★	○
컬럼비아	그랜드 캐년 아웃드라이 보아 (C25YM0725)	★★	★	★★★	○
케이투	렙터 (KUS21G20)	★★	★★	★★★	○
* ★★★ 상대적으로 우수, ★★ 양호, ★ 보통, ○ 이상 없음

내구성

나

□ 착용 중 반복적으로 접히고 펴지는 부위의 손상정도인 내굴곡성은 모든 제품이 권장기준을 충족함.

ㅇ 사계절 환경 조건*에서 25만회의 반복 굴곡에 대한 내구성을 시험한 결과, 시험대상 제품 모두 이상이 없음.

* 봄(25℃, 50% R.H.), 여름(40℃, 75% R.H.), 가을(23℃, 50±2% R.H.), 겨울(-15℃, 자연습도)

□  등산화의 겉창이 닳지 않는 정도를 평가한 결과, 4개 제품이 다른 제품에 비해 상대적으로 튼튼한 것으로 나타남.

ㅇ 신발의 겉창을 중창이 노출되기 직전까지 닳게 하여 그 횟수로 겉창의 튼튼한 정도를 평가함.

ㅇ ‘네파(포르테 고어텍스)‘, ‘노스페이스(다이나믹 10 보아 고어텍스)‘, ‘컬럼비아(그랜드 캐년 아웃드라이 보아)‘, ‘케이투(렙터)‘ 등 4개 제품은 다른 제품에 비해 상대적으로 겉창의 내마모성이 우수한 것으로 나타남.

□ 마모에 의한 갑피와 안감의 손상 정도는 모든 제품이 이상 없음.

ㅇ 갑피와 안감을 건조 상태로 25,600회, 젖은 상태로 12,800회 마모에도 이상이 없어, 모든 제품이 권장기준을 충족함.

□ 다이얼형 고정 장치에 사용된 끈의 종류와 두께에 따라 끈의 강도는 차이가 있는 것으로 나타남.

ㅇ 시험대상 7개 제품 중 2개 제품은 상대적으로 두꺼운 섬유재질의 끈을 사용하였고, 5개 제품은 나일론이 피복된 금속재질의 끈을 사용함.

[ 다이얼 고정장치와 끈 종류 ]

ㅇ 금속 끈의 강도는 249N ~ 259N이며, 두께는 0.81mm ~ 0.82mm임. 섬유 끈의 강도는 각각 392N 이상(두께 1.13mm), 414N 이상(두께 1.15mm)임.

[ 내구성 시험 결과 ]
브랜드	모델명 (스타일넘버)	내굴곡성	내마모성		다이얼 끈 강도
			갑피· 안감	겉창	종류 (두께,mm)	강도(N)
네파	포르테 고어텍스 (7H17623)	○	○	★★★	섬유 끈 (1.13)	392 이상
노스페이스	다이나믹 10 보아 고어텍스 (NS95M02A)	○	○	★★★	금속 끈 (0.82)	251
밀레	벨로시렙터 (MVQSB406)	○	○	★★	금속 끈 (0.81)	249
블랙야크	343 D GTX (ABYSHX1917A)	○	○	★★	금속 끈 (0.81)	251
아이더	퀀텀 인피니티 에보 (DUS21G31)	○	○	★★	섬유 끈 (1.15)	414 이상
컬럼비아	그랜드 캐년 아웃드라이 보아 (C25YM0725)	○	○	★★★	금속 끈 (0.81)	259
케이투	렙터 (KUS21G20)	○	○	★★★	금속 끈 (0.81)	253
* ★★★ 상대적으로 우수, ★★ 양호, ★ 보통, ○ 이상 없음 * 끈의 종류 : 섬유 끈(폴리에틸렌과 폴리에틸렌 테레프탈레이트), 금속 끈(나일론 피막+금속 와이어)

색상변화

다

□ 착용할 때 양말에 색이 묻어나는 정도인 마찰견뢰도와 물에 젖었을 때 신발의 형태나 색상에 변화는 없는지를 평가한 결과, 모든 제품이 이상 없음.

ㅇ 착용 시 반복 마찰에 의해 양말에 색이 묻어나는 정도인 마찰견뢰도와 물에 젖었을 때 신발의 형태나 색의 변화는 없는지 시험한 결과, 전 제품이 권장기준을 충족함.

안전성, 표시사항 및 환경성

라아

□ 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」에 따라 유해물질 함유 여부와 표시사항을 확인한 결과, 시험대상 제품 모두 관련 기준에 적합함.

ㅇ 폼알데하이드, 유기주석화합물, 다이메틸푸마레이트, 아릴아민 등 유해물질을 시험한 결과, 모두 ‘안전기준준수 부속서 1 가정용 섬유제품 안전기준‘에 적합함.

ㅇ 모든 제품이 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」에서 규정한 혼용률, 제조자, 제조국, 취급주의 표시, 소비자상담실 등의 표시사항을 준수함.

□ 5개 제품은 재활용 원료나 재생지를 사용하는 등 제품 소재와 포장에 자원 순환적 요소가 반영되어 있음.

ㅇ ‘블랙야크(343 D GTX)‘ 제품은 등산화 깔창(인솔)에 리사이클 폴리에스터 소재를 사용함.

ㅇ ‘노스페이스(다이나믹 10 보아 고어텍스)‘ 제품은 종이 포장박스 대신 다회용으로 사용 할 수 있는 신발 가방을 제공하고 있으며, ‘네파(포르테 고어텍스)‘, ‘블랙야크(343 D GTX)‘, ‘아이더(퀀텀 인피니티 에보)‘, ‘케이투(렙터)‘ 등 4개 제품은 종이상자나 속지를 재생지로 사용함.

⇒ (업체 회신) 아이더, 케이투 2개 업체는 재활용 원료, 포장지 등에 재생지 사용 계획을 검토하고 있음을 회신함.

[ 재활용 원료, 재생지 사용 예시 ]

[ 색상변화, 안전성 등 시험 결과 ]
브랜드	모델명(스타일넘버)	색상변화	안전성·표시사항	무게(g)	환경성
네파	포르테 고어텍스 (7H17623)	○	○	358	재생지 종이상자 사용
노스페이스	다이나믹 10 보아 고어텍스 (NS95M02A)	○	○	430	다회용 신발가방 제공
밀레	벨로시렙터 (MVQSB406)	○	○	500	-
블랙야크	343 D GTX (ABYSHX1917A)	○	○	408	리사이클 폴리에스터 사용 재생지 속지(보형지) 사용
아이더	퀀텀 인피니티 에보 (DUS21G31)	○	○	423	재생지 종이상자 사용
컬럼비아	그랜드 캐년 아웃드라이 보아 (C25YM0725)	○	○	439	-
케이투	렙터 (KUS21G20)	○	○	487	재생지 속지(보형지) 사용
○ (기준 적합, 이상 없음)

제품 특성

마아

□ 시험대상 신발(270mm)의 한쪽(좌·우 평균값) 무게는 최소 358g에서 최대 500g으로 나타남.

□ 같은 치수(270mm)의 제품이라도 등산화의 발둘레는 최대 10mm, 발넓이는  최대 6mm로 제품에 따라 차이가 있는 것으로 나타남.

ㅇ 신발을 만들 때 사용되는 신골(Last)의 치수를 분석함.(컬럼비아는 신골 정보가 없어 분석에서 제외)

⇒ (업체 회신) 블랙야크, 아이더, 케이투 3개 업체는 발넓이, 발둘레 등의 치수정보 표시계획을 검토하고 있음을 회신함.

[ 치수 측정 ]
발길이(노란선)와 발넓이(초록선)	발둘레(빨간선)

[ 치수 정보 ]
네파(포르테 고어텍스)	노스페이스(다이나믹 10 보아 고어텍스)
밀레(벨로시렙터)	블랙야크(343 D GTX)
아이더(퀀텀 인피니티 에보)	케이투(렙터)

< 붙임 2 >

등산화(트레킹화) 종합결과표

브랜드	모델명 (스타일No)	제품	기능성				내구성				색상변화 주2)	안전성주3) ·표시사항	환경성주4)	무게주5) (g)	표시 가격주6) (원)
			미끄럼 저항	발바닥 압력	충격흡수·추진력	방수성	내굴곡성	다이얼 끈 강도(N)주1)	내마모성
									겉창	갑피·안감
네파	포르테 고어텍스 (7H17623)		★★	★★	★★★	○	○	392 이상 (섬유 끈)	★★★	○	○	○	③	358	239,000
노스페이스	다이나믹 10 보아 고어텍스 (NS95M02A)		★★★	★★	★★★	○	○	251 (금속 끈)	★★★	○	○	○	①	430	209,000
밀레	벨로시렙터 (MVQSB406)		★★★	★★★	★★★	○	○	249 (금속 끈)	★★	○	○	○	-	500	228,000
블랙야크	343 D GTX (ABYSHX1917A)		★★★	★★★	★★★	○	○	251 (금속 끈)	★★	○	○	○	②, ④	408	229,000
아이더	퀀텀 인피니티 에보 (DUS21G31)		★★★	★★	★★★	○	○	414 이상 (섬유 끈)	★★	○	○	○	③	423	249,000
컬럼비아	그랜드 캐년 아웃드라이 보아 (C25YM0725)		★★	★	★★★	○	○	259 (금속 끈)	★★★	○	○	○	-	439	169,000
케이투	렙터 (KUS21G20)		★★	★★	★★★	○	○	253 (금속 끈)	★★★	○	○	○	④	487	259,000
비 고	주1) 섬유 끈(폴리에틸렌, 폴리에텔렌 테레프탈레이트), 금속 끈(나일론 피막, 금속 와이어). 두께는 세부 결과 참조 주2) 마찰견뢰도, 물침지 주3) 안전성: 폼알데하이드, 유기주석화합물, 다이메틸푸마레이트, 아릴아민 주4) 환경성: ① 종이상자 대신 다회용 신발가방 제공, ② 깔창(인솔)에 리사이클 폴리에스터 사용, ③ 재생지 종이상자 사용, ④ 재생지 속지(보형지) 사용 주5) 무게: 270mm(좌, 우 평균값) 주6) 제품에 표시된 가격으로 구입가격은 구입 시기 및 구입 장소별로 다를 수 있음 ※ 본 결과는 시험대상 제품에 한하며, 브랜드 순서는 ‘가나다’순서임.									<기호의 표시> ★★★ (상대적으로 우수), ★★ (양호), ★ (보통) ○ (기준 적합, 이상 없음)

< 붙임 3 >

등산화(트레킹화) 선택 및 취급 시 주의사항

용도와 치수 선택이 중요

◾ 발목이 낮고 상대적으로 가벼운 등산화(트레킹화)는 가벼운 등산과 걷기 운동 등 다목적으로 사용되지만, 장시간 등산에는 맞지 않으므로 사용 용도와 활동 목적에 맞게 선택해야 합니다.

◾ 신발 사이즈가 맞지 않으면 발에 부상을 입을 수 있으므로, 제품 구입 전에 제품 치수가 자신의 발에 맞는지 직접 확인하고 구입하는 것이 바람직합니다.

◾ 발은 시간에 따라 치수가 조금씩 달라지므로, 일반적으로 발이 붓는 오후나 저녁에 신어보고 구입하는 것이 좋습니다.

올바른 관리와 교체가 필요

◾ 신발 바닥이 많이 닳거나 변형된 운동화는 미끄럼 저항, 충격흡수 등의 기능이 떨어질 수 있으므로 새로운 신발로 교체하는 것이 좋습니다.

◾ 등산화를 신지 않고 오랜 시간 보관해야 할 때는 신문지를 뭉쳐 신발 안에 넣어주면 습기 제거와 신발 형태 유지에 도움이 됩니다.

◾ 다이얼형 끈 고정 장치는 끈을 조이고 풀기가 매우 쉽고 편리한 대신, 사용 중 고장이 나면 일반적인 신발 끈에 비해 응급조치가 어려울 수 있습니다. 수시로 점검하여 AS를 받는 등 사용에 불편함이 없도록 관리하는 것이 좋습니다.

※ 소비자 피해가 발생하면, ‘소비자24(모바일 앱, www.consumer.go.kr)’를 통해 거래내역, 증빙서류 등을 갖추어 온라인 상담 또는 피해구제를 신청할 수 있습니다.